Запрос на разъяснения от 29.11.2017 г.

| № п/п | Содержание запроса | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Прошу указать маркировку техпластины согласно ГОСТ 7338-90, а именно: класс, вид, тип, марку, степень твердости, толщину и необходимые размеры пластины. - Прошу указать давление, при котором будет эксплуатироваться техпластина. | Маркировка техпластины 2Н-I-ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-90 Размер 1350 мм х 3000 мм Давление до 0,1 МПа |